Цифровий Паспорт Продукту (DPP)

Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат зі сталі S275JR відповідно до EN 10025

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	1 
	Найменування продукту
	Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкційних сталей
	Загальна інформація

	2 
	Стандарт на профіль, геометричні розміри
	рівнополичні кутики
	EN 10056-1, EN 10056-2
	

	3 
	
	швелер
	EN 10279
	

	4 
	
	прутки
	EN 10060
	

	5 
	
	катанка
	EN 10017
	

	6 
	
	квадрат
	EN 10059
	

	7 
	Код товару
	рівнополичні кутики
	7216210000, 7216401000, 7228701000
	

	8 
	
	швелер
	7216100000, 7216311000, 7228701000
	

	9 
	
	прутки
	7228209100, 7228306900
	

	10 
	
	катанка
	7213911000, 7213991000, 7227901000
	

	11 
	
	квадрат
	7207111400, 7207201500, 7207201700, 7224900500, 7224900700
	

	12 
	Версія
	Версія 2 
	

	13 
	Дата розробки
	13.07.2026
	

	14 
	Місце виробництва
	Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське
	

	15 
	Виробник
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ‑СТАЛЬ» (ПРАТ «КАМЕТ‑СТАЛЬ»)
	

	16 
	Контакт
	office.kamet-steel@metinvestholding.com
(0569) 58-91-49
	

	17 
	Відповідність стандартам
	KSK2024_Zertifikat_DIN_EN_10025.pdf
	

	18 
	Маркування CE
	Так (у рамках стандарту EN 10219)
	

	19 
	QR-код
	QR-код
	

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	20 
	Основний матеріал
	Вуглецева сталь S275JR
	Специфікація матеріалу

	21 
	Суттєві характеристики
	Хімічний склад, % max
	

	
	
	С
	Mn
	Sі
	S
	P
	N
	Cu
	

	
	
	номінальна товщина, мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	≤ 16 ≤ 40
	> 40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,21
	0,22
	1,50
	
	0,035
	0,035
	0,012
	0,55
	

	
	
	Межа плинності, ReH MPa (N/mm²) min
	

	
	
	номінальна товщина, мм
	

	
	
	≤ 16
	 16 ≤ 40
	 40 ≤ 63
	 63 ≤ 80
	

	
	
	275
	265
	255
	245
	

	
	
	Тимчасовий опір, Rm MPa (N/mm²)
	

	
	
	номінальна товщина, мм:  ≥ 3 ≤ 100
	

	
	
	410  560
	

	
	
	Відносне подовження, A5  % min 
	

	
	
	номінальна товщина, мм 
	

	
	
	≥ 3 ≤ 40
	 40 ≤ 63
	 63 ≤ 100
	

	
	
	23
	22
	21
	

	
	
	Робота удару, KV2 Дж min
	

	
	
	номінальна товщина, мм:  ≤ 150
	

	
	
	27
	

	
	
	CEV, % max
	

	
	
	номінальна товщина, мм
	

	
	
	≤ 30
	 30 ≤ 40
	 40 ≤ 150
	

	
	
	0,40
	0,40
	0,42
	

	22 
	Поверхнева обробка
	Не застосовується
	

	23 
	Перероблений вміст
	23,9%
	

	24 
	Вміст небезпечних речовин
	Відповідає вимогам REACH, не містить небезпечних речовин
	

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	25 
	Постачання сировини
	Сталь власного виробництва
	Виробничий процес

	26 
	Обробка
	Гаряча прокатка
	

	27 
	Джерело енергії
	Електроенергія – 7,75%
Природний газ – 13,34%
	

	28 
	Технологічні викиди
	
	

	29 
	Управління відходами
	Переробка відходів прокатних станів
	

	30 
	Сертифікати ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001
	ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" - Сертифікати відповідності СМЯ
	

	31 
	Каталог продукції
	Каталог - сортовий і фасонний прокат 2026
	

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	32 
	Термін служби продукту
	Не визначається
	Сталий розвиток

	33 
	Ремонтопридатність
	Вирізується, зварюється
	

	34 
	Придатність до вторинної переробки
	100% (у вигляді сталевого брухту)
	

	35 
	Вуглецевий слід
	
	

	36 
	Дані про життєвий цикл
	
	

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	37 
	Сертифікат якості (EN 10204 тип 3.1)
	Проверка подлинности сертификатов
	Технічні документи

	38 
	Декларація відповідності CE
	№230-S275JR-2026
	

	39 
	Декларація про відповідність вимогам
REACH
	№ 01ВД/1 від 04.01.2025
	

	40 
	Зведений звіт з LCA 
	
	

	№
	Назва предмета
	Опис та посилання
	Тема

	41 
	Формат паспорта
	PDF/A
	Цифровий доступ

	42 
	Спосіб доступу
	QR-код, веб-портал, інтеграція з ERP
	

	43 
	Дата останнього оновлення
	
	

	44 
	Відстеження версій
	Версія 2
	

	45 
	QR-код
	
	




