Цифровий Паспорт Продукту (DPP)

Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат зі сталі S275JR відповідно до EN 10025

| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування продукту | Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкційних сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальна інформація |
|  | Стандарт на профіль, геометричні розміри | рівнополичні кутики |  |  |  |  |  | EN 10056-1, EN 10056-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | швелер |  |  |  |  |  | EN 10279 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прутки |  |  |  |  |  | EN 10060 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | катанка |  |  |  |  |  | EN 10017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квадрат |  |  |  |  |  | EN 10059 |  |  |  |  |  |  |
|  | Код товару | рівнополичні кутики |  |  |  |  |  | 7216210000, 7216401000, 7228701000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | швелер |  |  |  |  |  | 7216100000, 7216311000, 7228701000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прутки |  |  |  |  |  | 7228209100, 7228306900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | катанка |  |  |  |  |  | 7213911000, 7213991000, 7227901000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квадрат |  |  |  |  |  | 7207111400, 7207201500, 7207201700, 7224900500, 7224900700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Версія | Версія 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата розробки | 13.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місце виробництва | Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виробник | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контакт | office.kamet-steel@metinvestholding.com (0569) 58-91-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відповідність стандартам | KSK2024_Zertifikat_DIN_EN_10025.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маркування CE | Так (у рамках стандарту EN 10219) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QR-код | QR-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
|  | Основний матеріал | Вуглецева сталь S275JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специфікація матеріалу |
|  | Суттєві характеристики | Хімічний склад, % max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  | Mn | Sі | S | P |  |  | N | Cu |  |
|  |  | номінальна товщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤ 16 ≤ 40 | > 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,21 | 0,22 |  |  | 1,50 |  | 0,035 | 0,035 |  |  | 0,012 | 0,55 |  |
|  |  | Межа плинності, ReH MPa (N/mm²) min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номінальна товщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤ 16 |  | 16 ≤ 40 |  |  | 40 ≤ 63 |  |  |  |  | 63 ≤ 80 |  |  |
|  |  | 275 |  | 265 |  |  | 255 |  |  |  |  | 245 |  |  |
|  |  | Тимчасовий опір, Rm MPa (N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номінальна товщина, мм: ≥ 3 ≤ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 410 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відносне подовження, A5 % min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номінальна товщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥ 3 ≤ 40 |  |  |  |  | 40 ≤ 63 |  |  |  | 63 ≤ 100 |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Робота удару, KV2 Дж min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номінальна товщина, мм: ≤ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CEV, % max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номінальна товщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤ 30 |  |  | 30 ≤ 40 |  |  |  |  | 40 ≤ 150 |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | Поверхнева обробка | Не застосовується |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перероблений вміст | 23,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вміст небезпечних речовин | Відповідає вимогам REACH, не містить небезпечних речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
|  | Постачання сировини | Сталь власного виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виробничий процес |
|  | Обробка | Гаряча прокатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джерело енергії | Електроенергія – 7,75% Природний газ – 13,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологічні викиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління відходами | Переробка відходів прокатних станів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертифікати ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001 | ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" - Сертифікати відповідності СМЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каталог продукції | Каталог - сортовий і фасонний прокат 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
|  | Термін служби продукту | Не визначається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталий розвиток |
|  | Ремонтопридатність | Вирізується, зварюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придатність до вторинної переробки | 100% (у вигляді сталевого брухту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вуглецевий слід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дані про життєвий цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
|  | Сертифікат якості (EN 10204 тип 3.1) | Проверка подлинности сертификатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технічні документи |
|  | Декларація відповідності CE | №230-S275JR-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декларація про відповідність вимогам REACH | № 01ВД/1 від 04.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зведений звіт з LCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва предмета | Опис та посилання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тема |
|  | Формат паспорта | PDF/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровий доступ |
|  | Спосіб доступу | QR-код, веб-портал, інтеграція з ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата останнього оновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відстеження версій | Версія 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QR-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |